3
7

Приложение

к постановлению администрации
Лесозаводского городского округа

                                                                                 от 19.07.2016  № 987
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение подрядных работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия  автомобильных дорог
 на территории  Лесозаводского городского округа
1. Подрядчик обязуется за счет собственных средств приобрести материалы и выполнить работы   по ремонту асфальтобетонного покрытия  автомобильных дорог на территории  Лесозаводского городского округа. Работы должны быть выполнены качественно в полном объеме и в срок, установленный муниципальным контрактом. 

2. Место производства работ: г. Лесозаводск., ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Белова, ул. Имени двенадцати Матросов, ул. Милицейская, ул. Набережная, ул. Петрова, ул. Пушкинская в районе моста через реку Уссури, ул. Степная, ул. Украинская, ул. Челюскина.

3. Сроки выполнения работ: до 1 октября 2016 года.

4. Требования к организации и технологии производства работ: все выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения работ, в том числе:

4.1. Правила благоустройства на территории Лесозаводского городского округа, утверждённые решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.05.20009 г. № 127-НПА.

4.2. ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

4.3. ГОСТ 22245-90. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия (с Изменениями № 1).

4.4. ГОСТ 7473-2010
Смеси бетонные. Технические условия.

4.5. ГОСТ 12.0.003-74 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (с Изменением № 1).

4.6. ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля оценки прочности.

4.7. ГОСТ 23558-94
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия (с Изменениями № 1, 2).

4.8. ГОСТ 23735-2014
Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.

4.9. ГОСТ 30412-96
Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий.

4.10. ГОСТ 32825-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений.
4.11. ВСН 19-89
Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

4.12. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

4.13. СНиП 12-04-2002
 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

4.14. Приказ Минтранса России от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

4.15. ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия (с Изменением № 1).

4.16. ГОСТ 32961-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования.

4.17. ГОСТ 32824-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования.

4.18. ГОСТ 6665-91.Камни бетонные и железобетонные бортовые.

5. При выполнении работ использовать материалы, изделия и конструкции, имеющие соответствующие документы, удостоверяющие их качество, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

5.1. Приобретение оборудования, материалов и конструкций, бывших в употреблении, не допускается. Оборудование, материалы приобретаются за счет средств Подрядчика. Применяемые в работах материалы и оборудование, должны иметь высокое качество изготовления и соответствовать современному уровню техники и качества в данной отрасли.

5.2. Все материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать стандартам Российской Федерации.

5.3. Каждая единица товара (материал, оборудование), являющаяся отдельно производимым товаром, для которой установлены заказчиком требования к техническим характеристикам, должна быть представлена её описанием с указанием конкретных технических характеристик товара установленных заказчиком.

5.4. По всем позициям материалов, в которых имеется указание на товарные знаки, следует читать «или эквивалент».

5.5. При производстве работ использовать следующие материалы, изделия и конструкции:

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика товара, технические показатели

	
	
	

	1
	Поковки из квадратных заготовок
	Сталь с массовой долей углерода свыше 0,35 до 0,65 % включительно или суммарной массовой долей легирующих элементов свыше 2,0 до 5,0 % включительно. Масса - 1,8 кг.

	2
	Битумы нефтяные дорожные  
	1) Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм от  91до130 мм.

	
	
	2) Глубина проникания иглы при 0 °С, 0,1 мм:

не менее 28. 

3) Температура размягчения по кольцу и шару, °С:

не ниже 43. 

4) Растяжимость при 25 °С, см: не менее 65.

5) Растяжимость при 0 °С, см: не менее 4,0.

6) Температура хрупкости, °С: не выше минус 17. 

7) Температура вспышки, °С: не ниже 230.

8) Изменение температуры размягчения после прогрева, °С: не более 5.

9) Индекс пенетрации от - 1,0 до +1,0.

	3
	Бруски обрезные хвойных пород
	1) Влажность пиломатериалов: не более 22 %.

2) Параметр шероховатости поверхности пиломатериала: 

не более 1250 мкм.

3) Размеры:

- длина от 4 до6,5 м.

- ширина от   75  до 150 мм.

- толщина    от    40  до 75 мм. 

4) Сорт: не ниже III.

	4
	Доски обрезные хвойных пород 
	1) Влажность пиломатериалов: не нормируется.

2) Параметр шероховатости поверхности пиломатериала:

не более 1600 мкм.

3) Размеры:

- длина  от 2 до 3,75 м.

- ширина от 7 до 150 мм.

- толщина:не менее 25мм

4) Сорт не ниже III.

	5
	Щебень из природного камня
	Щебень для строительных работ, марка  800, фракция 40-70мм, плотностью гранул 2-3 г/см3, ГОСТ 8267-93

	6
	Щебень из природного камня
	Щебень для строительных работ, марка  800, фракция 10-20мм, плотностью гранул 2-3 г/см3, ГОСТ 8267-93

	7
	Щебень из природного камня
	Щебень для строительных работ, марка  800, фракция 5-10мм, плотностью гранул 2-3 г/см3, ГОСТ 8267-93

	8
	Бетон тяжелый
	1) Класс бетона: не менее В 15. 

2) Морозостойкость бетона: не менее F150. 

3) Водонепроницаемость бетона: не менее W6.

	9
	Раствор готовый кладочный цементный, марка:100 
	1) Прочность раствора на сжатие в проектном возрасте: не менее 100 кгс/см².

2) Подвижность раствора: П3. 3) Морозостойкость:

не менее F100.

	10
	Камни бортовые

БУ 300.30.29

ГОСТ 6665-91

с пяткой
	1) Размеры:

- длина: 3000 мм.

- высота: 300 мм.

- ширина: 120/290 мм

2) Значения показателя суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов: 

не более 740 Бк/кг. 

3) Материал изготовления: бетон.

4) Класс бетона: не ниже В 30.

5) Класс бетона на растяжение при изгибе (Вtb): не ниже 4,0.

6) Значение показателя водопоглощения: не более 6% от массы бетона.

7) Морозостойкость: не ниже F200.



	11
	Гвозди
	ГОСТ3282-74. Гвозди  из термически необработанной низкоуглеродистой стальной проволоки.

	12
	Готовые песчано-щебеночные смеси
	Марка: 600, размер зерен 20 - 40  мм. Зерновой состав готовых смесей должен соответствовать требованиям: номер смеси – С5. Наибольший размер зерен –  40 мм. Полный остаток на сите с размерами отверстий: 20 мм – от 25 до 60 %; 40 мм – от 0 до 10 %. Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых частиц в готовых смесях должно быть не более 20 % - для основания. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне и гравии не должно превышать 35%.

	13
	Вода
	Вода для строительных работ  не должна содержать химических соединений и примесей в количествах, которые влияют на сроки схватывания цемента, скорость твердения, прочность, морозостойкость и водонепроницаемость бетона, коррозию арматуры, содержание в воде органических поверхностно-активных веществ, сахаров или фенолов, каждого не более 10 мг/л, окисляемость не более 15 мг/л, водородный показатель воды (pH) не менее 4, не должна содержать пленкинефтепродуктов, жиров, масел, общее содержание в воде ионов натрия и калия в составе растворимых солей не более 1500 мг/л, содержание в воде нитратов не более 500 мг/л, сахара не более 100 мг/л, фосфатов не более 100 мг/л, цинка не более 100 мг/л, водородный показатель воды (pH) не более 12,5

	14
	Асфальтобетонные смеси дорожные
	1) Мелкозернистая асфальтобетонная смесь с наибольшим размером зёрен до 20 мм. 

2) Плотный асфальтобетонная смесь с остаточной пористостью 

свыше 2,5 % до 5 %. 

3) Плотная асфальтобетонная смесь с содержанием щебня (гравия):

свыше 40 % до 50 %.

4) Предел прочности при сжатии:

- при температуре 50 °С: не менее 1,0 Мпа.

- при температуре 20 °С: не менее 2,2 Мпа.

- при температуре 0° С: не более 12 Мпа.

 5) Водостойкость:

- плотных асфальтобетонов: не менее 0,85.

- плотных асфальтобетонов

при длительном водонасыщении: не менее 0,75.

6) Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С и скорости деформации 50 мм/мин: - не менее 3,0 Мпа, не более 6,5 МПа.

7) Водонасыщение:

- образцов, отформованных из смеси  от 1,5 (1,0) до 4,0 % по объему (в скобках приведены значения водонасыщения для образцов из переформованных вырубок и кернов).

- вырубок и кернов готового

покрытия: не более 4,5 % по объему.

8) Пористость минеральной части асфальтобетона должна быть: от 14 до 19 %. 

9) Температура при отгрузке потребителю от 140 до 150°С. 

10) Смесь должна быть однородной.

11) Средневзвешенное содержание зерен щебня и гравия пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в асфальтобетонной смеси должно быть:

не более 25 % по массе.

12) Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в применяемых минеральных материалах для производства асфальтобетона должна быть: 

не более 740 Бк/кг.

	15
	Песок
	1) Песок: класса I. 

2) Группа песка: средний. 

3) Модуль крупности, мм:

свыше 2,3 до 2,8 включительно.

4) Полный остаток на сите с размером ячеек 0,5 мм, % масс:

от 40 до 55 включительно.

5) Содержание зерен крупностью, мм:

- свыше 8 мм: не более 0,5 % от массы.

- свыше 4 мм: не более 5 % от массы.

- менее 0,125 мм: не более       3,5 % от массы.

 6) Содержание пылевидных и глинистых частиц: 

не более 2 % по массе.

7) Содержание глины в комках: не более 0,25 % по массе.

8) Значения удельной эффективной

активности естественных радионуклидов для природного песка, Бк/кг: до 740.

	16
	Керосин
	Марка  КТ-1, КТ-2


6. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Объем

	Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог по ул. 50 лет ВЛКСМ

	1.
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см
	100 м2
	2,17

	2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (вывоз снятого асфальтобетона)
	1 т груза
	23,87

	3.
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	0,1306

	4.
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,217

	Раздел 2. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Белова

	5.
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см
	100м2
	54,12

	6.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза (вывоз снятого асфальтобетона)
	1 т груза
	595,32

	7.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,29

	8.
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	3,2844

	9.
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	5,474

	Раздел 3. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог по Имени двенадцати

	10.
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	0,33

	11.
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	0,099

	12.
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,165

	Раздел 4. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Милицейская

	13.
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	3,2

	14.
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	0,96

	15.
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	1,6

	Раздел 5. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Набережная

	16.
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	0,13

	17.
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см
	100 м2
	5,35

	18.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (вывоз снятого асфальтобетона)
	1 т
	23,54

	19.
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	0,399

	20.
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,665

	Раздел 6. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Петрова

	21.
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2

	100 м2
	0,501

	22.
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	0,3006

	23.
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,501

	Раздел 7. Ремонт  асфальтобетонного  покрытия дорог по ул. Пушкинская
 в районе моста через реку Уссури

	7.1. Левая сторона перед мостом через реку Уссури

	24.
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,0081

	25.
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,21

	26.
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см
	1000 м2
	0,0345

	27.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,0405

	28.
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий: БУ 300.30.29
	100 м
	1,35

	29.
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	0,135

	30.
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	1000 м2
	0,0345

	31.
	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см (тротуара)
	100 м2
	0,216

	32.
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т
	18,004

	33.
	Перевозка строительных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами на расстояние до 6 км
	1 т
	18,004

	7.2. Правая сторона перед мостом через реку Уссури

	34.
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,00756

	35.
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	1,26

	36.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,0378

	37.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,0378

	38.
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий:  БУ 300.30.29
	100 м
	1,26

	39.
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	0,1397

	40.
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т
	0,19558

	41.
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т
	20,87

	42.
	Перевозка строительных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами на расстояние до 6 км
	1т
	20,87

	Раздел 8. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Степная

	43.
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2

	100 м2
	2,268

	44.
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	0,3402

	45.
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей
	1000 м2
	0,567

	Раздел 9. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Украинская

	46.
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2

	100 м2
	0,565

	47.
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2

	100 м2
	0,565

	48.
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	0,339

	49.
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей
	1000 м2
	0,565

	Раздел 10. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Челюскина

	50.
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	5,814

	51.
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	1,1628

	52.
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей
	1000 м2
	1,938


7. Подрядная организация  производит вывоз разобранной асфальто-бетонной крошки на площадку муниципального предприятия, расположенного   по адресу: г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, 75-а с передачей по акту

8. Исполнительная документация в соответствии с ВСН 19-89 «Правила приёмки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», в том числе, обязательно:

8.1. Общий журнал работ.

8.2. Специальные журналы на основные технологические операции.

8.3. Акты освидетельствования скрытых работ.

8.4. Исполнительная схема производства работ.

8.5. Документы, удостоверяющие качество применяемых материалов и конструкций: карточки испытаний, выписки  из протоколов испытаний, паспорта, сертификаты и т.п.

8.6. Требования к ведению исполнительной документации: 

8.6.1. Оформление актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций должно производиться при завершении каждой технологической операции.

8.6.2. Исполнительная документация должна быть оформлена в виде прошитого альбома с пронумерованными листами. В своём составе альбом помимо исполнительной документации должен иметь титульный лист.

9. Обязанности подрядчика:

9.1. Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с нормативными требованиям нормативно – технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

9.2. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли в соответствии с технической документацией.

9.3. Нести ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ.

9.4. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

9.5. При необходимости, собственными силами получить разрешение на производство земляных работ в комиссии по согласованию производства земляных работ при администрации Лесозаводского городского округа.

9.6. В целях осуществления Заказчиком контроля выполняемых работ обеспечить нахождение на объекте работников в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика, а также использование при выполнении работ производственной техники с нанесением фирменного наименования или фирменного знака Подрядчика.

9.7. Устранить недостатки результата выполненных работ, обнаруженные в процессе приёмки результата выполненных работ, в порядке и в срок, установленные в акте с перечнем выявленных недостатков (недоработок) результата выполненных работ и сроками их устранения.

9.8. При отборе образцов асфальтобетонного покрытия для проведения лабораторных испытаний, восстановить участки асфальтобетонного покрытия в течение 1 (одного) календарного дня со дня взятия таких образцов.

9.9. Осуществлять своими силами операционный контроль выполнения работ, и делать соответствующие записи в Общем журнале работ.

9.10. Освободить территорию выполнения работ от производственной техники, временных сооружений, строительного мусора в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ.

________________________
